# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzputz M2 als Deckenputz

# Ziegelsteindecken nach DIN 4159

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

brandschutztechnischen Ertüchtigung von Ziegel-

Steindecken nach DIN 4159, Putzsystem nach DIN 4102-4,

Abs. 3.10, in die, als abgezogener Putz,

in die Feuerwiderstandsklasse F 90

Mindestputzdicke > 15 mm.

Qualitätsstufe:

Q 1   -  Q 2

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Der Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	:  ……. mm

Raumhöhe	:  ......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzputz M2,

Verwendbarkeitsnachweis MPA Dresden 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung mit

HBT-Brandschutzputz M1, Vorspritzputz, nach

DIN EN 998-1 / 18550-2, Mörtelklasse CS IV, der

Vorspritzputz ist flächig aufzubringen. Erst nach

3 Tagen, nach vollständiger Durchtrocknung des HBT-M1

ist der HBT-Brandschutzputz M2 aufzutragen. Der

Vorspritzmörtel zählt zur Putzschicht.

Die Ziegelsteindecke ist zu entstauben, lose Teile

sind zu entfernen, eventuell freiliegender Betonstahl

ist mit dem HBT-Brandschutz-mörtel M3 abzudecken.

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis zur v. g.  Pos. für das flächige Anbringen

eines Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall, Typ

RSM Lochripp  0,5. Das Rippenstreckmetall ist an die

Betonbalken mittels Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 -5

zu befestigen, Dübelabstand < 500 mm,

Randflächen   < 100 mm.

Hersteller RSM Heitfeld, Troisdorf

Menge	: ….. m²

Pos. ….

Zulagepreis zur  v. g. Pos. für Herstellung der Putzober-

Fläche in der Qualitätsstufe Q 1 - Q 2 – Q 3 – Q 4 unter

Verwendung des HBT-ISIPLAN Flächenspachtels.

Menge	: ….. m²

20181105