# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Deckenputz

# Hohldecken / Spannbetondecken / Stegdielendecken

Pos. ….

Brandschutzputz auf Perlitebasis, nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

brandschutztechnischen Ertüchtigung von Stahlbeton/

Rippendicken aus Normalbeton,

Leichtbeton - Hohldecken, nach DIN 4102-4, Abs. 3.9

und 3.10, in die Feuerwiderstandsklasse F 90,

als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke > 15 mm.

Qualitätsstufe: Q 1

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Der Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	:  ……. mm

Raumhöhe	:  ......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2,

Amtlicher Nachweis MPA Dresden 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung mit

HBT-Brandschutzmörtel M1, Vorspritzmörtel, nach

DIN EN 998-1 / 18550-2, Mörtelklasse CS IV, der

Vorspritzmörtel ist flächig aufzubringen, Schichtdicke

5 mm. Erst nach 3 Tagen, nach vollständiger Durch-

trocknung des HBT-M1 ist der HBT-Brandschutz-

mörtel M2 aufzutragen. Der Vorspritzmörtel zählt

zur Putzschicht.

Zuvor ist die Betondecke ist zu entstauben, lose Beton-

teile, Schalölrückstände und ggf. lose Altputzteile sind

zu entfernen, freiliegender Betonstahl ist mit dem

HBT-Brandschutzmörtel M3 abzudecken.

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis zur v. g.  Pos. für das flächige Anbringen

eines Putzträgergewebes, ,Rippenstreckmetall, Typ

RSM Lochripp  0,7. Das Rippenstreckmetall ist an die

Betonbalken mittels zugelassenen Metallpreisdübeln,

z. B. Fischer Dübel –Typ FNA 35 mm,  zu befestigen,

Dübelabstand < 500 mm,

Randflächen   < 100 mm.

Menge	: ….. m²

Pos. ….

Zulagepreis zur  v. g. Pos. für Herstellung der Putzober-

Fläche in der Qualitätsstufe Q 2 unter Verwendung des

HBT-ISIPLAN Flächenspachtels.

Menge	: ….. m²

140903