# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Deckenputz-Steindecken

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

brandschutztechnischen Ertüchtigung von Stahl-

Steindecken, nach DIN 4102-4, Abs. 3.9 und 3.10, in

die Feuerwiderstandsklasse F 90, als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke > 15 mm.

Qualitätsstufe:

Q 1   -  Q 2

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Der Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	:  ……. mm

Raumhöhe	:  ......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M3,

Amtlicher Nachweis MPA Dresden 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung mit

HBT-Brandschutzmörtel M1, Vorspritzmörtel, nach

DIN EN 998-1 / 18550-2, Mörtelklasse CS IV, der

Vorspritzmörtel ist flächig aufzubringen. Erst nach

3 Tagen, nach vollständiger Durchtrocknung des HBT-M1

ist der HBT-Brandschutzmörtel M2 aufzutragen. Der

Vorspritzmörtel zählt zur Putzschicht.

Die Betondecke ist zu entstauben, lose Beton-

teile und Schalölrückstände sind zu entfernen,

freiliegender Betonstahl ist mit dem HBT-Brandschutz-

mörtel M3 abzudecken.

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis zur v. g.  Pos. für das flächige Anbringen

eines Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall, Lochripp

0,7 mm. Das Rippenstreckmetall ist an die Betonbalken

mittels zugelassenen Metallpreisdübeln, z. B. Fischer Dübel –

Typ FNA 35 mm,  zu befestigen,

Dübelabstand < 500 mm,

Randflächen < 100 mm.

Menge	: ….. m²

140903