# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzputz M2 als Putzbekleidung

# Stahltstützen

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1 und DIN 18550-2,

Mörtelklasse CS II zur brandschutztechnischen

Ertüchtigung von Stahlstützen, Putzbekleidung 4-seitig,

Feuerwiderstandsklasse F 30 / 60 / 90 nach DIN 4102-4,

als abgezogener Putz

Die Gesamtputzdicke ist nach dem U/A-Wert der

Stahlprofile zu bestimmen. Mindestputzdicke 10 mm.

Qualitätsstufe:

Q 1  -  Q 2

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

# Der Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzgrundvorbehandlung nach HBT-Systemblatt

mit  HBT-Brandschutzmörtel M1 – Vorspritzmörtel. Die

Schicht des Vorspritzmörtels zählt zur Putzschicht.

Putz mit HBT-Brandschutzputz M2, Leichtputz auf

Perlitebasis.

Vorspritzmörtel      :     5 mm

Putzdicke              :   20 mm

Deckenhöhe          :  ......... m,

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzputz M2

Verwendbarkeitsnachweis MPA Dresden 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge		:	………. m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

# 3-seitige Putzbekleidung

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

# 2-seitige Putzbekleidung

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

# 1-seitige Putzbekleidung

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

# Zulagepreis für die Lieferung und Montage

# des Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall,

# Lochripp 0,5. Das Rippenstreckmetall ist bei 3-,

# 2-, 1- seitigerdicht an den Stahlträger zu legen

# und an die Massivwand mittels Metallspreizdübeln,

# z. B. Fischer Anker FNA 6 x 35 zu befestigen,

# Dübelabstand <500 mm

# Menge                		…….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Entrostung der Stahlträger,

Träger strahlen nach DIN EN 12 944-4,

alternativ von Hand P St 2

Menge		: …… m

Pos. ….

Zulagepreis für das Aufbringen einer geeigneten

Korrosionsschutzgrundierung HBT-ISIGRUND

schnelltrocknend oder gleichwertig, Schichtdicke > 70 µm,

Menge         : …… m

# 20170112