Ausschreibungstext für Stahlbrandschutz-Beschichtung

Untergrund-Vorbereitung

Stahlkonstruktioen mit Altanstrichen

Pos. …..

Vorhandene Altbeschichtung auf der Stahl-

Konstruktion auf Verträgtlichkeit/Eignung über-

prüfen durch:

-Gitterschnittprobe

-Beflammungsprobe

-Verträglichkeitsprobe mit der vorgesehenen

Neubeschichtung mit der ISITHERM-Stahl-

Brandschutz-Beschichtung, gemäß nach-

stehnder Position.

Fläche 	:	.......... m²

Schwarze Stahlprofile

Pos. .....

Strahlkonstruktion reinigen/entrosten,

Sandstrahlen nach DIN EN 12 944-4,

Vorbereitungsgrad Sa 2 ½,

einschließlich aller Nebenarbeiten

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Handentrostung/Reinigung der Strahlkon-struktion, Vorbereitungsgrad St 2 nach EN ISO 12944-4

Fläche 	:	.......... m²

Pos. …..

Entrostete und gereinigte  Stahlflächen mit Korrosions-Schutzbeschichtung für mäßig korrosiver atmosphärischer Umgebung

beschichten. (Innenbereich)

Beschichtung           :  ISIGRUND

Trockenschichtdicke :  1 x 40 µm

Fläche	:	……….  m²

Pos. …..

Entrostete und gereinigte  Stahlflächen mit Korrosions-Schutzbeschichtung für milde bis mittlere korrosiver atmosphärischer Umge-gebung grundieren, Grundierung auf Wasserbasis.

Beschichtung           :  ISIGRUND AQ

Trockenschichtdicke :  1 x 40 µm

Fläche	:	……….  m²

Pos. …..

Entrostete und gereinigte  Stahlflächen mit der zweikomponentigen epolyamid-addukt Epoxidfarbe ISIGRUND-Außen grundieren.

Trockenschichtdicke :  1 x 40 µm

Fläche	:	……….  m²

Verzinkte Stahlprofile

Pos. …..

Verzinkte Stahlkonstruktion reinigen, ent-fetten, falls notwendig Sweepstrahlen mit nichtmetallischen Strahlmitteln

Fläche 	:	.......... m²

Pos. …..

Gereinigte  verzinkte Stahlflächen mit der zweikomponentigen epolyamid-addukt Epoxidfarbe ISIGRUND-Außen beschichten.

Trockenschichtdicke :  40 µm ( 1 x 40 µm)

Fläche	:	……….  m²

20161014