# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Wandputz-Betonwände

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

Brandschutztechnischen Ertüchtigung von Stahlbeton-

Wandbauteilen nach DIN 4102-4, Abs. 3.1.6.5 in die

Feuerwiderstandsklasse F 90, als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke > 5 mm.

Putzgrund:

Ortbeton oder  Beton-Fertigteildecken

# Der Konfirmitätsnachweis nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	:  ……. mm

Raumhöhe	:  ......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2,

Amtlicher Nachweis MPA Dresden Nr. 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m²

Pos. ….

Zulagepreis zur  v. g.  Pos. für das flächige Anbringen

eines Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall. Das

Rippenstreckmetall ist an die Betonbalken mittels

zugelassenen Metallpreisdübeln zu befestigen,

Dübelabstand < 500 mm,

Randflächen < 100 mm.

Menge	: ….. m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung mit

HBT-Brandschutzmörtel M1, Vorspritzmörtel, nach

DIN EN 998-1 / 18550, Mörtelklasse CS IV, der

Vorspritzmörtel ist flächig aufzubringen. Erst nach

3 Tagen, nach vollständiger Durchtrocknung des HBT-M1

ist der HBT-Brandschutzmörtel M3 aufzutragen.

Die Betondecke ist zu entstauben, lose Beton-

teile und Schalölrückstände sind zu entfernen,

freiliegender Betonstahl ist mit dem HBT-Brandschutz-

mörtel M3 abzudecken.

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis für die Putzgrundvorbehandlung von

sehr glatten, dichten oder schwach saugenden

Betonoberflächen mit HBT-Brandschutzmörtel M4,

Verbundmörtel, nach DIN EN 998-1 / 18550,

Mörtelklasse CS II. Der Verbundmörtel ist flächig

aufzubringen und mit einer Zahnkelle, Zahnung 10 mm,

aufzukämmen . Nach  >24 Stunden den HBT-

Brandschutzmörtel M2 aufgetragen werden..

Menge		: …… m²

Pos. ….

Zulagepreis für das Ansetzen von Kantenschutzprofilen

an den Außenecken der Betonwände und Betonstützen

unter Verwendung von Ansetzmörtel und Protektor-Kanten-

schutzprofilen Nr. 1013

Menge                     : ……. m

Pos. …

Zulagepreis für die Abspachtelung der Putzoberfläche

mit HBT-ISIPLAN-Spachtel zur Erzielung einer Oberfläche

der Qualitätsstufe Q 1 – Q 2 – Q 3 – Q 4.

Menge                      : ……. m²

140903