Ausschreibungstext für Fugen mit HBT Brandschutzmörtel M3

Pos. .....

Verpressen von Fugen  in massiven Wänden, Feuerwiderstandsklasse F 90, nach DIN 4102-4, unter Verwendung von HBT-Brandschutzmörtel M 3, Mörtelklasse CS IV nach EN 998-1 – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2

Wanddicke  >       100 mm

Das verpressen der Fugen hat mit passenden Verarbeitungshilfen z.B. HBT Handmörtelpumpen MP 100 oder MP 200 bzw. elektrischen Schneckenpumpen z.B Putzmeister Sprayboy P12 zu erfolgen.

Wanddicke		:	.......... mm

### Fugenbreite		:	.......... mm

Menge		:	.......... m

Pos. .....

Verpressen von Fugen  in massiven Decken, Feuerwiderstandsklasse F 90, nach DIN 4102-4, unter Verwendung von HBT-Brandschutzmörtel M 3, Mörtelklasse CS IV nach EN 998-1 – amtlicher Nachweis MPA Dresden – Nr. 06-6-4014/2

Deckendicke  >       150 mm

Das verpressen der Fugen hat mit passenden Verarbeitungshilfen z.B. HBT Handmörtelpumpen MP 100 oder MP 200 bzw. elektrischen Schneckenpumpen z.B Putzmeister Sprayboy P12 zu erfolgen.

Deckendicke		:	.......... mm

### Fugenbreite		:	.......... mm

Menge			:	.......... m

090610