# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M3 als Wandputz-Betonwände

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,  Mörtelklasse

CS IV und DIN 18550-2  zur brandschutztechnischen

Ertüchtigung von Stahlbeton-Wandbauteilen in die Feuer-

widerstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4, als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke 15 mm.

Qualitätsstufe:

Q 1  -  Q 2   -   Q 3

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Putzgrund:

Ortbeton oder  Beton-Fertigteildecken

Die Stahlbetonbauteile sind zu entstauben, lose Beton-

teile und Schalölrückstände sind zu entfernen,

freiliegender Betonstahl ist mit dem Brandschutz-

mörtel abzudecken, dies kann in einem Arbeitsgang

mit dem Vorspritzmörtel erfolgen.

# Der Konformitätsnachweis nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzgrundvorbehandlung nach HBT-Systemblatt

mit  HBT-Brandschutzmörtel M1 – Vorspritzmörtel. Die

Schicht des Vorspritzmörtels zählt zur Putzschicht.

Putzdicke    :  ……. mm

Wandhöhe   :  ......... m,

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M3

Amtlicher Nachweis MPA Dresden 06-6-4014/6

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge		:	………. m²

# 140903